EXTRALARGE

Impermeabilizzazione di sottotetti, coperture piane, muri contro terra, fioriere, giardini pensili, ripristino dell’impermeabilità di manti bituminosi mediante l’utilizzo di guaina impermeabilizzante in pasta EXTRALARGE (CIMAR) con allungamento a rottura del 1.000%, per un consumo medio di circa 2,5 kg al m² da applicare in due mani, previa applicazione del primer bituminoso idoneo (tipo PRIMER 70M della CIMAR). Il prodotto deve essere rinforzato con un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di vetro (Tessuto Potenzio CIMAR).